CORROSION

Travaux pratiques

-

11.05.2012

---

Corrosion galvanique

---

Introduction

La corrosion galvanique est un type de corrosion qui a lieu lorsque deux métaux de natures différentes sont en contact l’un avec l’autre. Ces deux métaux vont former une pile électrochimique, et le métal le moins noble du couple subira une dégradation plus importante.

Dans la nature, ce phénomène n’a lieu que lorsque les deux métaux sont en contact. Il est en effet nécessaire d’avoir un transfert de charge entre les deux pour que la corrosion galvanique ait lieu. Durant ce TP, nous avons eu besoin de réaliser des mesures sur les électrodes, et ces dernières ne pouvaient donc pas être en contact. Nous avons donc reproduit cette condition en les reliant par un fil électrique

Ceci nous a permis de prendre des mesures durant les différentes expériences réalisées, et de déterminer les différents paramètres qui influençaient la vitesse de corrosion.

Partie théorique

Comme nous l’avons vu, il est possible de modéliser la corrosion galvanique à l’aide d’une simple pile électrochimique. Ceci s’explique à l’aide du diagramme d’une pile de corrosion galvanique.

Cette pile n’est pas en équilibre, et chaque électrode possède son propre potentiel de corrosion. Tant que le circuit reste ouvert, les électrodes se corrodent à leur propre vitesse, mais une fois le circuit fermé, un courant électrique commence à passer. Le courant anodique sur l’électrode la moins noble va augmenter, tandis que celui de l’électrode la plus noble va diminuer, comme le montre le diagramme d’Evans de la page suivante.

L’un des paramètres étudiés lors de ce TP est l’influence des résistances (internes et externes) de la pile. Nous savons que la différence de potentiel est égale à la somme de toutes les résistances de la pile, multipliée par le courant extérieur.

Nous avons donc :

Nous voyons que plus les résistances sont faibles, plus l’effet galvanique sera important.

Le courant externe peut alors s’approximer par :

Comme, dans un pile de corrosion, le courant externe est très proche du courant anodique, on obtient :

Nous ferons varier plusieurs paramètres de cette formule afin de mesurer leur influence sur la vitesse de corrosion.

Protocole expérimental

Différents paramètres influençant la corrosion galvanique ont été testés pendant ce travail pratique. Trois types d'électrodes étaient à dispositions : une en zinc, trois en cuivre présentant des surfaces de corrosion d'aire différentes et une en acier inoxydable 316.

Tout d'abord, la solution de NaCl à 3% massique a été préparée en dissolvant 90 g de NaCl solide dans 3L d'eau . Le montage était assez simple. Un bac rectangulaire était rempli d'électrolyte. Un support y était fixé pour pouvoir accroché l'électrode de référence (électrode au calomel). Les électrodes à tester étaient plongé dans la solutions et reliées entre elles par une résistance variable. Deux multimètres servaient à mesurer les potentiels des électrodes par rapport à l'électrode de référence.

Dans un premier temps, les potentiels de corrosion des trois métaux par rapport à l'électrode de référence ont été mesurés.

Ensuite, des mesures ont été effectuées en faisant varier la résistance externe grâce à la résistance variable dont les limites étaient 1 Ω et 100 kΩ. Les couples utilisés étaient Cu/Zn et Acier/Zn.

Puis, les potentiels d'électrodes ont été relevés pour des électrodes présentant des surfaces de tailles différentes. Cette fois-ci, seul le couple Cu/Zn a été utilisé. La surface des électrodes en cuivre étant A, A/2 et 2A.

Enfin, des mesures ont été faites en faisant varier la distance entre les électrodes, c'est à dire la résistance interne. Pour accentuer ce résultat, une solution plus diluée a été utilisée : la solution initiale a été diluée 1000 fois. Là encore, seul le couple Cu/Zn a été utilisé.

Au début des expériences, puis entre chaque expérience, il fallait bien penser à polir les électrodes puis à les rincer à l’eau distillée.

Résultats

Il convient pour commencer d’écrire les réactions partielles d’oxydo-réduction entrant en jeu dans ce TP. A première vue, le milieu réactionnel étant aéré, l’oxygène sera l’oxydant de toutes les réactions.

Ces potentiels réversibles ont été mesurés par rapport à une électrode au calomel.

Les potentiels de corrosion des métaux utilisés sont les suivants : Zn : -760 mV

Cu : 340 mV  Fer : -440 mV (valeurs tirées de Traité des Matériaux 12 : Corrosion et chimie de surfaces des métaux, Dieter Landolt). Les potentiels mesurés avant le début de l’expérience étaient les suivants : Zn :  -1020 mV Cu : 250 mV Acier : -210 mV

|  | Couple Zn-Cu |
| --- | --- |
| Résistance (Ω) | Potentiel Zn (mV) | Potentiel Cu (mV) | ΔE | Courant Zn (mA) | Courant Cu (mA) |
| 100'000 | 1'020 | 30 | 990 | -9.90E-3 | 9.90E-3 |
| 47'000 | 1'012 | 31 | 981 | -2.09E-2 | 2.09E-2 |
| 10'000 | 1'008 | 51 | 957 | -9.57E-2 | 9.57E-2 |
| 2'200 | 1'007 | 151 | 856 | -3.89E-1 | 3.89E-1 |
| 1'000 | 1'006 | 237 | 769 | -7.69E-1 | 7.69E-1 |
| 470 | 1'008 | 490 | 518 | -1.10E+0 | 1.10E+0 |
| 100 | 999 | 710 | 289 | -2.89E+0 | 2.89E+0 |
| 47 | 1'008 | 795 | 213 | -4.53E+0 | 4.53E+0 |
| 10 | 1'003 | 819 | 184 | -1.84E+1 | 1.84E+1 |
| 5 | 1'009 | 820 | 189 | -4.02E+1 | 4.02E+1 |
| 1 | 1'011 | 840 | 171 | -1.71E+2 | 1.71E+2 |

Fig. 2 - Mesure du potentiel en fonction de la résistance pour le système Zn-Cu

|  | Couple Zn-Acier |
| --- | --- |
| Résistance (Ω) | Potentiel Zn (mV) | Potentiel Acier (mV) | ΔE | Courant Zn (mA) | Courant Acier (mA) |
| 100'000 | 995 | 77 | 918 | -9.18E-3 | 9.18E-3 |
| 47'000 | 999 | 104 | 895 | -1.90E-2 | 1.90E-2 |
| 10'000 | 1'004 | 181 | 823 | -8.23E-2 | 8.23E-2 |
| 2'200 | 1'003 | 277 | 726 | -3.30E-1 | 3.30E-1 |
| 1'000 | 1'005 | 343 | 662 | -6.62E-1 | 6.62E-1 |
| 470 | 1'005 | 430 | 575 | -1.22E+0 | 1.22E+0 |
| 100 | 1'007 | 727 | 280 | -2.80E+0 | 2.80E+0 |
| 47 | 1'011 | 791 | 220 | -4.68E+0 | 4.68E+0 |
| 10 | 1'013 | 804 | 209 | -2.09E+1 | 2.09E+1 |
| 5 | 1'013 | 810 | 203 | -4.32E+1 | 4.32E+1 |
| 1 | 1'014 | 838 | 176 | -1.76E+2 | 1.76E+2 |

Fig. 3 – Mesure du potentiel en fonction de la résistance pour le système Zn-Acier

| aire Cu | Rapport d'aire | potentiel Zn | potentiel Cu | ΔE | courant Zn | Courant Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/2 | 1.5 | 995 | 806 | 189 | -189 | 189 |
| A | 2 | 1008 | 825 | 183 | -183 | 183 |
| 2A | 3 | 999 | 808 | 191 | -191 | 191 |

Fig. 4 – Mesure du potentiel en fonction du rapport d’aires pour le système Zn-Cu

| distance (cm) | Potentiel Zn | Potentiel Cu | ΔE | Courant Zn | Courant Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 105 | -50 | -50 | 50 |
| 2 | 51 | 109 | -58 | -58 | 58 |
| 3 | 44 | 117 | -73 | -73 | 73 |
| 4 | 38 | 122 | -84 | -84 | 84 |
| 5 | 34 | 127 | -93 | -93 | 93 |
| 6 | 29 | 131 | -102 | -102 | 102 |
| 7 | 26 | 135 | -109 | -109 | 109 |

Fig. 5 – Mesure du potentiel en fonction de la distance inter-électrodes pour le système Zn-Cu

Discussion de résultats

Rappelons la formule qui donne la vitesse de corrosion en fonction des paramètres que nous avons étudiés :

D’après cette formule, lorsque la surface de corrosion augmente, la vitesse devrait diminuer. Nos résultats devraient montrer cet effet, mais ça n’est pas le cas. Le courant restait constant quel que soit le rapport des surfaces. Ce résultat s’explique sans doute par la précision de nos mesures, ainsi que par la manière dont nous avons placé l’électrode de référence pour chaque mesure. Nous l’avons en effet placée à mi distance entre les deux électrodes, alors que peut être aurions nous dû la placer proche des endroits où la corrosion avait lieu. Mais cela aurait demandé plus de temps.

Quant à la résistance externe, les tableaux nous montrent que lorsqu’elle diminue, le courant augmente, ce qui correspond à ce que nous attendions. De plus, les graphiques tirés des résultats nous permettent de voir que l’électrode de zinc joue le rôle de l’anode dans toutes les réactions. Ceci était prévisible car son potentiel de corrosion était le plus faible des couples.

Pour faire varier la résistance interne, nous avons changé la distance inter-électrodes après avoir changé la concentration de la solution (pour avoir des effets plus prononcés). En effet, d’après la loi de Kohlrausch nous avons la relation suivante :

Avec  la conductivité globale de la solution, et  la concentration de l’ion i.

En écartant les électrodes l’une de l’autre, nous avons augmenté la quantité de solution entre les deux, et ainsi augmenté la résistance interne. Le courant aurait donc dû diminuer. Nous avons obtenu l’effet inverse, et le courant a augmenté avec la distance inter-électrodes. Encore une fois, le problème venait peut être du placement de l’électrode de référence, qui était située au milieu des deux électrodes. Pour une meilleure précision des mesures, il aurait peut être été plus judicieux de la placer contre les électrodes.

Conclusion

Ce travail pratique nous aura permis d’étudier les différents paramètres qui influencent la corrosion galvanique, qui est un effet à double tranchant. En effet, ce type de corrosion est à la fois néfaste lorsque non contrôlé, mais également utilisé dans les piles et les accumulateurs. Cet effet est facile à éviter en isolant les deux métaux qui rentrent en jeu, par exemple à l’aide de plastique.

Les résultats que nous avons obtenus lors de ce TP ne sont pas toujours ceux que nous attendions, mais ils nous ont néanmoins permis de vérifier que le métal le moins noble est celui qui se corrode le plus rapidement.